## Slide 1: Identyfikacja defektów materiałowych z wykorzystaniem metamodelowania na podstawie wyników analizy termograficznej
Rauch Ł., Gulik M., Wojtczak K., Pietrzyk M.
Department of Applied Computer Science and Modelling
Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science

## Slide 2: Agenda
Wprowadzenie
Kontrast termiczny w identyfikacji defektów
Nowa metodyka i eksperyment
Cel pracy
Odwzorowanie eksperymentu
Modele sieci neuronowych
Kierunki badań na przyszłość

## Slide 3: Wprowadzenie
Aktywność cieplna (efuzyjność)
  k – przewodność cieplna
  ρ – gęstość
  cp – ciepło właściwe
  Możliwość zastosowania pomiarów IR

## Slide 4: Kontrast termiczny w identyfikacji defektów
Definicja
Identyfikacja defektów
Problemy
A.R. Hamzah, P. Delpech, M.B. Saintey, D.P. Almond, An experimental investigation of defect sizing by transient thermography, Insight 38 (1996), 167–171
Wysocka-Fotek O., Oliferuk W., Maj M., Reconstruction of size and depth of simulated defects in austenitic steel plate using pulsed infrared thermography, Infrared Physics & Technology 55 (2012), 363-367

## Slide 5: Nowa metodyka1
Eksperyment wykonany w IPPT
Eksperyment, pomiar
Identyfikacja max. kontrastu
Identyfikacja średnicy defektu
Identyfikacja głębokości defektu
Naświetlanie lampą halogenową:
Energia impulsu – 6kJ
Czas naświetlania – 3ms
Odległość – 0.5m
Pomiar systemem ThermaCam Phoenix:
Próbkowanie powierzchni – 3-5μm
Czułość przy 25oC – 20mK
Płytka:
Stal austenityczna 316L
Wymiary – 250mm x 300mm x 5mm

## Slide 6: Nowa metodyka2
Eksperyment, pomiar
Identyfikacja max. kontrastu
Identyfikacja średnicy defektu
Identyfikacja głębokości defektu
Wyznaczenie charakterystyki czasowej kontrastu dla materiału bez defektu
Obliczenie kontrastu dla analizowanego materiału

## Slide 7: Nowa metodyka3
Eksperyment, pomiar
Identyfikacja max. kontrastu
Identyfikacja średnicy defektu
Identyfikacja głębokości defektu

## Slide 8: Cel pracy
Opracowanie metamodelu (lub sieci odwrotnej) dedykowanego do identyfikacji defektów materiałowych na podstawie danych pomiarowych ze stanowiska z kamerą IR.

## Slide 9: Odwzorowanie eksperymentu1 Model

## Slide 10: Odwzorowanie eksperymentu2 Model – dane
Dane zmienne do symulacji generowane przez skrypt:
Średnica defektu: 0.0028 – 0.01m
Głębokość defektu: 0.0003 – 0.004m
Dane stałe:
Czas nagrzewania: 0.003s
Czas chłodzenia: 2s
Masa właściwa: 8000 kg/m3
Współczynnik przewodzenia ciepła: 14 W/(m·K)
Ciepło właściwe: 440 J/(kg·K)
Współczynnik wymiany ciepła: 240 W/(m2·K)
Temperatura otoczenia: 24.8oC
Efektywny strumień ciepła: 11669000 W/m2
E = (P / 0.003) / (0.25 · 0.3)
P = 2625.53J, η = 43.76%

## Slide 11: Odwzorowanie eksperymentu3 Symulacje
760 rekordów z symulacji numerycznych

## Slide 12: Sieci neuronowe1 Metamodel
Wejście: d, h (średnica i głębokość defektu)
Wyjście: 15 temperatur na powierzchni próbki w odległości 1mm od siebie
Ilość wariantów: 41
Wariant optymalny:
2 -> 4 -> 7 -> 15
Średni błąd:
0.378oC ≈ 1.5%

## Slide 13: Sieci neuronowe2 Metamodele – 15 sieci
Wejście: d, h (średnica i głębokość defektu)
Wyjście: 1 temperatura na powierzchni próbki
Ilość wariantów: 10
Neurony na warstwie ukrytej |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
T1 |  | 0.732144 | 0.309912 | 0.359911 | 0.354004 | 0.296918 | 0.339345 | 0.366249 | 0.350119 | 0.315841 | 0.357375
T2 |  | 1.056556 | 0.780028 | 0.828968 | 0.739929 | 0.765197 | 1.205148 | 0.547373 | 1.029473 | 0.502618 | 0.521142
T3 |  | 0.522917 | 0.35557 | 0.387779 | 0.471066 | 0.454039 | 0.415946 | 0.386845 | 0.448613 | 0.422869 | 0.444147
T4 |  | 0.623673 | 0.51455 | 0.382974 | 0.411289 | 0.399968 | 0.418702 | 0.390021 | 0.428601 | 0.364839 | 0.395403
T5 |  | 0.535562 | 0.387998 | 0.423554 | 0.518258 | 0.450187 | 0.397897 | 0.425928 | 0.370193 | 0.477552 | 0.422536
T6 |  | 0.720957 | 0.441209 | 0.317253 | 0.364373 | 0.30869 | 0.347224 | 0.322505 | 0.332794 | 0.348674 | 0.334333
T7 |  | 0.844833 | 0.937121 | 0.646108 | 0.73592 | 0.507509 | 0.486025 | 0.440318 | 0.888549 | 0.458639 | 0.438315
T8 |  | 0.816815 | 0.659156 | 1.092468 | 0.935035 | 0.631252 | 0.661526 | 0.661526 | 0.614037 | 0.541813 | 0.506252
T9 |  | 0.512959 | 0.441443 | 0.508778 | 0.45615 | 0.45085 | 0.383419 | 0.388317 | 0.395642 | 0.44038 | 0.399775
T10 |  | 0.491258 | 0.364234 | 0.371362 | 0.480729 | 0.423901 | 0.629187 | 0.445365 | 0.424319 | 0.420984 | 0.408971
T11 |  | 0.505943 | 0.397801 | 0.464459 | 0.378906 | 0.465536 | 0.394165 | 0.364742 | 0.462021 | 0.422872 | 0.419907
T12 |  | 0.493209 | 0.535206 | 0.561385 | 0.422185 | 0.422338 | 0.430378 | 0.537501 | 0.496493 | 0.405055 | 0.421249
T13 |  | 0.499543 | 0.398197 | 0.558403 | 0.348841 | 0.338003 | 0.393483 | 0.397335 | 0.400825 | 0.403432 | 0.433368
T14 |  | 0.496091 | 0.451329 | 0.441083 | 0.353882 | 0.384799 | 0.359886 | 0.399616 | 0.346807 | 0.3921 | 0.400913
T15 |  | 0.575132 | 0.373383 | 0.381675 | 0.394754 | 0.407377 | 0.406496 | 0.47786 | 0.428052 | 0.424703 | 0.411911

## Slide 14: Sieci neuronowe3 Sieć odwrotna
Wejście: 15 temperatur na powierzchni próbki w odległości 1 mm od siebie
Wyjście: d, h (średnica i głębokość defektu)
Ilość wariantów: 37
Wariant optymalny:
15 -> 11 -> 5 -> 2
Średni błąd średnicy:
0.0341mm ≈ 0.487%
Średni błąd głębokości:
0.0341mm ≈ 0.564%

## Slide 15: Podsumowanie i dalsze kierunki badań
Najlepsze efekty daje sieć odwrotna 15->11->5->2, pozwalając uniknąć zastosowania optymalizacji przyspiesza proces identyfikacji defektów
Nadal istnieje konieczność wyznaczania maksimum kontrastu termicznego (cel: zastosowanie innych typów sieci lub łańcuchów Markowa)
Modele działają jedynie dla defektów wyidealizowanych (cel: przeprowadzenie badań dla różnych kształtów defektów)
Modele działają jedynie dla defektów odseparowanych (cel: przeprowadzenie badań dla defektów sąsiadujących ze sobą)